## Slide 1: Les matières 03
Bois, Contreplaqués, Osb, Cartons, clous

## Slide 2: Le Bois

## Slide 3: Le Bois d’emballage
Les résineux,
Les feuillus, réservés pour l’emballage de colis lourd
Le classement structurel des bois sciés résineux est normalisé au niveau français et européen au travers des normes

## Slide 4
QUESTIONS | 
Un chevron de choix d’aspect visuel G4-4 peut être utilisé pour fabriquer un plateau | 
Un bois résineux de classement structurel C30, a une contrainte de rupture à la flexion de 30 Mpa | 
On utilise des bois de classement C18 pour construire fabriquer des charpentes traditionnelles | 
Le sapin avec une humidité de 20%, a une masse volumique de 650 Kg/M3 | 
Le Hêtre a une densité de 750 Kg/M3 | 
Quizz Le bois
Réponses

## Slide 5: Le Bois d’emballage
Le classement d’aspect visuel du bois NF EN 1611-1
Les Choix 0-1 sont reservés aux emballages de haute technicité
Le choix 2 est preférable pour les bois de structure
Le choix 3 est d’utilisation courante
Le choix 4 ne correspond pas à nos besoins
Préfixe G2 pour 2 faces planches ou G4 pour 4 faces pour les sections
Marquage G4-3 pour 4 faces choix 3
Choix 0
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Chapitre 5
Pages 94 & 95 des spécifications Techniques

## Slide 6: Le Bois d’emballage
Le classement de structure du bois Normes
visuel
NF B 52-001
par machine
NF EN 519
NF EN 338
La norme EN 1912 associe chacune de ces classes visuelles à une classe de résistance mécanique : C30, C27, C24, C18, C14
Les classes sont au nombre de 4 ST I à ST IV.
NF B 52-001
Ce sont les machines qui attribuent des caractéristiques mécaniques. C18 – C24 – C30.
Un bois C30 aura une contrainte de rupture en flexion équivalente à 30 Mpa.
NF EN 519 & 338

## Slide 7: Correspondance entre le classement visuel et le classement par machine

## Slide 8: Les masses volumiques des bois
Essence | Densité
Sapin, Epicéa | 430 à 480 Kg/m3
Pin Maritime | 430 à 600 Kg/m3
Pin Sylvestre | 510 à 550 Kg/m3
Peuplier | 430 à 490 Kg/m3
Chêne | 650 à 760 Kg/m3
Hêtre | 700 à 790 Kg/m3
Source : CTBA Bois à 20% d’humidité

## Slide 9: Quelques liens en cliquant sur les photos

## Slide 10: Le Contreplaqué

## Slide 11: Le Contreplaqué d’emballage
Sa composition à fils croisés et la qualité des collages garantissent :
Excellente isotropie,
Stabilité dimensionnelle,
Bonne résistance en extérieur,
Facilité à mettre en œuvre,
Allègement de la masse de l’emballage.

## Slide 12: Le Contreplaqué d’emballage
Les normes
NF EN 314-1 &
NF EN 314-2 définissent
3 classes de collage
Les classes 1 et 2 sont suffisantes pour l’emballage pendant sa durée de vie.
La classe 3 pour des emballage devant subir un stockage de longue durée dans des conditions extremes.
Le contreplaqué marine répond à la norme NF EN 636-3 contreplaqué extérieur CTB-X qui est plus restrictive que ces normes.
Chapitre 5
Pages 97 des spécifications Techniques
intérieur sec
Classe 1
intérieur humide.
Classe 2
extérieur
Classe 3

## Slide 13: Le contreplaqué d’emballage
Dimensions des panneaux de contreplaqué , 244 x 122 cm , 250 x 122 cm, 250 x 125 cm 250 x 153 cm,
Grands formats 310 x 153 cm, 310 x 183 cm
Fabrication possible pour quantité importante de formats spécifiques.

## Slide 14: Les masses volumiques du contreplaqué
Source : CTBA Bois à 20% d’humidité

## Slide 15: L’Osb

## Slide 16: L’osb d’emballage
L’OSB (Oriented Strand Board) est l’appellation anglaise d’un panneau de longues lamelles orientées
Obtenu par l’assemblage de longues lamelles de bois résineux (0,5m à 1,5m) assemblées sous formes de couches orientées.
Les lamelles sont compressées en trois couches, puis encollées dans le même sens à l’aide d’une résine synthétique et d’une cire

## Slide 17: L’ Oriented Strand Board d’emballage (OSB)
La norme
NF EN 300 définie 4 classes
OSB3 & OSB4 pour l’emballage
Pas d’OSB pour les couvercles
L’OSB4 stockage de longue durée dans des conditions difficiles.
OSB plus lourd que le contreplaqué avec une masse volumique 650 Kg/m3.
OSB plus fragile que le CP à la perforation
Chapitre 5 Pages 98
des spécifications Techniques
Usage général en milieu sec
OSB 1
Usage travaillant en milieu sec
OSB 2
OSB 3
Usage travaillant sous contrainte élevée en milieu humide
OSB 4
Usage travaillant en milieu humide

## Slide 18: L’OSB
Les dimensions courantes des panneaux d’OSB
Epaisseurs : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm
Largeur : 1,20 m , 2, 50 m
Longueur : 2,50 m, 5,00 m.

## Slide 19: Panneaux de Particules & Panneaux de Fibres

## Slide 20: Panneaux agglomérés et MDF
Ces panneaux ont peu d’ utilisation dans l’emballage
Quelques doublages de couvercle
Calages intermédiaires

## Slide 21: Comparatif des caractéristiques mécaniques
Bois / Contreplaqué / Osb
* Contraintes admissibles environ 5 fois moins que les contraintes de rupture

## Slide 22: Comparatif des épaisseurs en fonction du poids
Bois / Contreplaqué / Osb
Les épaisseurs de bois, contreplaqué et OSB sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées en cas d’étude réalisée par l’emballeur, cette étude devra être documentée.

## Slide 23: Le carton ondulé

## Slide 24: Le carton ondulé
Le carton est un papier dont, la masse au mètre carré est supérieure à 224
Il est constitué de 2 feuilles planes extérieures appelées « Couverture »,
de feuilles planes intermédiaires appelées « Médianes » et
de feuilles ondulées formant des entretoises appelées « Cannelures ».

## Slide 25: Le carton ondulé

## Slide 26: Le carton ondulé codification FEFCO
Bobines, feuilles, plaques
Code O100
Caisses à rabat
Code 0200

## Slide 27: Le carton ondulé codification FEFCO
Caisses télescopiques
Code 0300
Enveloppe et plateaux
Code 0400
Boites coulissantes
Code 0500
Caisses rigides
Code 0600
Caisses collées prêtes à l’emploi
Code 0700
Emballage pour la vente au détail et commerce électronique
Code 0800
Conditionnement intérieur
Code 0900

## Slide 28
QUESTIONS | 
Le chêne à une masse volumique supérieure à l’épicéa | 
Le bois est une matière élastique | 
Il y a plus de nœuds sur un bois choix 3 que sur un bois choix 0 | 
Le contreplaqué a une masse volumique supérieure à celle du bois | 
Pour une commande importante, on peut faire fabriquer des panneaux de contreplaqué à dimension | 
Quizz Les matières
Réponses

## Slide 29
QUESTIONS | 
L’OSB est fabriqué avec des fibres longues de bois résineux | 
L’OSB est plus léger que le contreplaqué | 
Une caisse de masse nette 6 000 Kg sera en CP10 mm barrée 22 mm | 
Une caisse de masse nette 12 000 Kg peut être en CP10 mm si une étude documentée est fournie par le bureau d’études | 
Il est autorisé d’utiliser des caisses en carton pour effectuer des envois labélisés avec la marque SEI | 
Quizz Les matières
Réponses