## Slide 1: La RDM 02
Notion de résistance des matériaux bois

## Slide 2: Notion de resistance du Bois ses propriétés mecaniques
Il se deforme sous contrainte puis reprend sa forme initiale
Elastique
Essences, résineux ou feuillus
Structure hétérogène
Son taux d’humidité varie
Hygroscopique
Ses propriétés changent en fonction de la face utilisée
Anisotrope

## Slide 3: Notion de Resistance des matériaux Bois
Travail en Flexion du Bois
Flexion Axiale
Flexion Radiale
Contraintes Admissibles des résineux
8 à 13,2 Mpa fonction de la classe d’utilisation
Utilisation
Bois à chant

## Slide 4: Comparaison de la flêche d’un Bastaing 163/63 à plat et à chant
Le bastaing en sapin porte sur 2 appuis espacés de 4 m avec une charge de 1 000 Kg en son milieu
Conclusion
6,5 * plus rigide à chant qu’ à plat
On sait que la flèche maximale =
P est la charge appliquée en Newtons soit 9810 N
L est la longueur de la poutre en mètre;
E est le module d’élasticité de Young du pin Mpa soit 8200 Mpa.
I est le moment d’inertie de la section transversale de la poutre = b.h3/12
A Chant
= 70 mm
7 cm
= 470 mm
47 cm
A Plat

## Slide 5: Notion de Resistance des matériaux
Travail en Compression axiale du Bois
Compression Axiale
Pièce courte
Raccourcissement, puis écrasement
Compression Axiale
Pièce Longue
Flambage si
Long. > 5 largeurs ,
Raccourcissement si
Long. < 5 largeurs

## Slide 6: Notion de Resistance des matériaux
Contrainte en Compression transversale du Bois
Compression transversale
Moyen
Il faudra toujours veiller à ne pas dépasser la contrainte admissible afin d’éviter un effet de poinçonnage. Si nécessaire il faut augmenter la surface portante
Pour les formules de contraintes
flashez le QR code ou tapez ICI