## Slide 1
NOTE TECHNIQUE
Le piège du garnissage extérieur des couvercles dans
l’emballage industriel
Quand la protection devient un incubateur
Films plastiques mal positionnés, humidité piégée, UV oubliés, le terrain transforme parfois une caisse protégée en sinistre annoncé.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 2
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage
02
DIAGNOSTIC
La fausse protection : un incubateur à humidité
Le “chapeau” plastique tendu sur le couvercle paraît protecteur. En réalité, il bloque les échanges et déclenche un cycle agressif.
01
Film étanche
mal positionné
→
02
Humidité
piégée
→
03
Condensation
cyclique
→
04
Moisissures
sur le bois
→
05
Perte de
performance
INCUBATEUR
Le danger n’est pas l’eau visible, c’est l’humidité enfermée qui condense, sèche puis recommence.

## Slide 3
EMBALLAGE INDUSTRIEL EXTÉRIEUR
03
RÉALITÉ
LOGISTIQUE
Le terrain n’est pas un laboratoire.
CONTRAINTES CUMULÉES
Quatre contraintes qui annulent les films fragiles
Une protection extérieure doit survivre à la durée, au climat et à la manipulation — simultanément.
1
Stockage prolongé
Exposition sur plusieurs semaines ou mois, avec cycles jour/nuit répétés.
2
Variations extrêmes
Alternance pluie, chaleur, froid, ventilation faible ou nulle.
3
Zones tropicales / désertiques
Humidité élevée ou UV et chaleur qui accélèrent le vieillissement.
4
Gerbage & manutention
Frottements, perforations, tension du film, stress mécanique réel.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 4
04
POINT AVEUGLE
Sans stabilisation anti‑UV, l’étanchéité disparaît
Le soleil attaque la structure du film. Un film non traité devient cassant, puis se fissure au premier stress climatique.
quelques
semaines
peuvent suffire pour transformer un film standard en membrane cassante.
UV
Dégradation
de structure
→
FRAGILITÉ
Perte de
souplesse
→
FISSURE
Étanchéité
annulée
À spécifier explicitement : film formulé avec stabilisants UV et performance mécanique adaptée au vieillissement solaire.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 5
05
MATÉRIAU
Le bon choix : film coextrudé multicouche technique
Exit les films standards ou le PVC inadapté. La performance vient d’une formulation pensée pour l’extérieur.
FILM
TECHNIQUE
Film technique multicouche avec stabilisation UV.
Coextrusion
multicouche
Structure conçue pour combiner rigidité et tenue mécanique.
Stabilisants
anti‑UV
Résistance au vieillissement solaire et à la fragilisation.
Résistance à la
perforation
Meilleure tenue face au gerbage, aux frottements et aux accrocs.
Rigidité
indispensable
Le film reste en place et limite les poches propices à l’eau.
Performance = matériau + formulation + terrain
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 6
06
MÉTHODE DE POSE
La solution fiable : doubler sous couvercle
La pose compte autant que le matériau : elle doit gérer l’écoulement, les efforts et la portée du film.
01
Doublage sous couvercle
Le film est placé sous le couvercle en bois ou contreplaqué
02
Agrafage périphérique du film
La fixation limite les entrées d’eau et stabilise la membrane.
03
Portée fractionnée par les âmes
L’espacement des âmes réduit la flèche, les poches d’eau et les contraintes locales.
Objectif : éviter les poches, maintenir l’étanchéité.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 7
07
SPÉCIFICATION
Ce qu’il faut arrêter — et ce qu’il faut exiger
Le cahier des charges doit séparer les promesses marketing de la réalité logistique.
À PROSCRIRE
À EXIGER
Film standard posé “en chapeau” sur le couvercle.
PVC inadapté ou formulation non prévue pour l’extérieur.
Absence de stabilisation anti‑UV dans la spécification.
Pose fragile qui ignore le gerbage et la manutention.
Film coextrudé multicouche technique, formulé anti‑UV.
Rigidité et résistance à la perforation vérifiées.
Doublage sous couvercle, agrafage périphérique du film.
Âmes, pour fractionner la portée et stabiliser.
Le bon critère n’est pas “film présent”. C’est “protection performante après transport, climat et manipulation”.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 8
08
CHECKLIST TERRAIN
5 réflexes avant d’envoyer une caisse dehors
Une protection robuste se décide avant le chargement, pas après apparition des moisissures.
01
Qualifier l’exposition
durée, climat, UV, pluie, amplitudes thermiques
02
Spécifier le film
coextrudé multicouche, anti‑UV, résistance mécanique
03
Valider la pose
sous couvercle, agrafage périphérique, pas de “chapeau”
04
Prévoir la portée
lAmes, appuis, absence de poches et de flèches
05
Tester le terrain
gerbage, manutention, perforation, vieillissement réel
Si un point reste flou, il deviendra probablement un point de sinistre.
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage

## Slide 9
L’emballage lourd ne tolère pas l’approximation.
Entre théorie marketing et réalité logistique, la maîtrise des matériaux et des méthodes de pose reste le seul rempart contre les sinistres.
À retenir
Ne protégez pas seulement la caisse. Protégez-la contre ce que le terrain va réellement lui faire subir.
09
Doublage couvercle par l’extérieur – PR-CEI  Consultant Emballage